|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сэлбэг материалын нэр | Үзүүлэлт, эсхүл дүйцэх | **Тодруулга** | **Тодруулгын хариу** |
| 2 | Конвейерийн тууз  2.1-500-3-**ТК-200** | Марк: Резина тканивая 2.1-500-3-ТК-200-5/2 12; эсхүл дүйцэх  Өргөн мм: 500;  Давхаргын тоо: 3; **сүлжмэл материалын марк: ТК-200;** Ажлын талын зузаан мм: 5; ажлын бус талын зуаан мм: 2; Нийт зузаан мм: 12; **Тасрах хүчдэл Н/мм: 400-ээс багагүй;** | - Тасралтын хязгаар нь 400Н/мм  болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ?    Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу? | Тасралтын хязгаар нь 400Н/мм багагүй байхад болно    ажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш |
| 3 | Конвейерийн тууз  2.1-800-3-**ТК-200** | Өргөн: 800мм; **Тасралтын хүчдэл: 600 Н/мм багагүй;** Даавууны давхрагын тоо: 3; Ажлын талын зузаан: 6; Ажлын бус талын зузаан: 2; Нийт зузаан: 11мм; | - Тасралтын хязгаар нь 600Н/мм болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ?    Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу? | Тасралтын хязгаар нь 600Н/мм  ажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш |
| 4 | Конвейерын тууз  2.1-650-**3-ТК-200** | Загвар: 650 EP500/4 5/2 Y - EP; эсхүл дүйцэх Өргөн: 650 мм; Ажлын талын резиний зузаан: 5 мм; Ажлын бус талын резины зузаан: 2 мм; **Тасралтын хязгаар: 500 кН/мм;** Туузны нийт зузаан: 11 мм; Стандарт: DIN 22102; эсхүл дүйцэх **Даавуун үений тоо: 4;** | - Тасралтын хязгаар нь 500Н/мм болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ?   - Давхаргын үеийн тоо 4 утас болон 3 утас аль вэ?  Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу? | Тасралтын хязгаар нь 500Н/мм багагүй байхад болно  ажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш  **Даавуун үений тоо: 3**  **Үзүүлэлтийн хэсгийг дагана** |